國內奈米壓痕試驗機量測比對現況

本次比對活動，由量測技術發展中心（以下簡稱本中心）提供兩種比對試片，並以其彈性模數及壓痕硬度為共同比對項目，參與實驗室以所擁有之儀器與建議之方法進行共同的測試項目，並將量測結果整理為實驗數據的分佈圖，以期能真實展現奈米壓痕量測系統的現階段發展狀況。執行方式參考實驗室間之量測能力試驗，並作完整之分析，參與單位可藉由本次比對活動，瞭解彼此之差異，作為自我評估量測能力之參考。