CNT-TTH材料應用於高靈敏度一氧化氮感測之研究

本研究以電阻變化的原理來量測一氧化氮(NO)的濃度，並可偵測至30 ppb。利用簡易之微波法合成TTH聚合物材料，並將CNT添加於此材料，覆蓋於基板上。

在室溫下，偵測30~100 ppb濃度的NO，感測信號 (Sensor Response , S , S = ΔmV) 為48 至 120。此感測器的優點在於感測信號高、感測頭在室溫即可操作, 加上感測材料製作簡易快速、成本低廉，未來極有潛力應用於臨床及居家之呼氣NO濃度檢測。