多角度彩色電子紙顯色能力分析與評估探討

本研究目的為分析與評估彩色電子紙顯色能力，利用量測技術與發展中心光輻射研究室自行開發之光學特性檢測平台，依不同的光學量測條件，獲得RGB不同色塊在不同條件下的色度座標關係。再由一系列的標準轉換分析作業求得個別之色域面積，藉由實驗設計法分析電子紙的顯色特性。結果發現市售彩色膽固醇液晶電子紙入射角度為20 °入射、電子紙完成換頁後馬上量測與選取光軸-y軸的方向為其最佳顯色結果。依此分析與評估手法，可提供量測分析與評估準則的參考。