石墨烯氧化物在甲醛氣體感測之研究

以特殊氧化法製備石墨烯氧化物(Graphene Oxide, GO)，將感測材料塗附於網印金電極的氧化鋁基板上作為甲醛感測器。利用富利葉轉換紅外線光譜儀(Fourier Transform Infrared, FTIR)及X光繞射儀(X-ray Diffraction, XRD) 進行感測材料定性分析，證實石墨烯表面有氧化物官能基存在。研究結果在室溫下對50 ppm甲醛的感測訊號(S=RNO/RN2)為S = 7.0，反應時間(Response Time)T90 = 398 s，回復時間(Recovery Time) TR90 = 587 s。此感測材料的優點不需加高溫，便能在室溫量測甲醛濃度為10 至 50 ppm。