氧化鈷-二氧化錫在一氧化碳感測技術上之研究

本研究使用材料以氧化鈷(Co3O4)為主，與不同比例的二氧化錫(SnO2)混合得到較佳的靈敏度後，再加入不同金屬而得最終產物。

利用CO吸附在材料表面造成電阻變化之原理，然後將感測器電阻轉換成電壓信號來偵測CO。 在室溫的工作溫度, 實驗材料的重量比為1:4時， 感測信號強度(S=ΔmV)為23 mV，反應時間(Response Time, T90) 為33秒， 回復時間(Recovery Time, TR)為37秒。感測器的優點在於實驗在室溫下就可偵測，而文獻上都需加高溫才能進行。濃度的量測範圍在30-600 ppm時，信號對濃度之線性R-sqr 值為 0.9935。