奈米碳管/氧氫氧化鈷-三氧化鎢在一氧化碳

感測技術上之研究

本研究的使用材料為以氧氫氧化鈷(CoOOH)為主，與不同比例的三氧化鎢(WO3)混合得到較佳的靈敏度後，加入不同金屬或奈米碳管(CNT)而得最終產物。 利用CO吸附在材料表面造成電阻變化之原理，然後將感測器電阻轉換成電壓信號來偵測CO。在室溫的工作溫度，實驗材料CoOOH與WO3的重量比為2:1時，加入0.1% Au，感測信號強度(S = ΔmV)為274 mV。而加入0.1% Au與 1% CNT時，感測信號強度增為584 mV，反應時間(Response Time, T90) 為90秒。感測器的優點在於實驗時在室溫下的工作溫度(working temperature)，未來將可應用於多種用途。