CNT/Ppy材料應用在濕度感測技術上之研究

本文主要探討聚吡喀(Polypyrrole, Ppy)及單壁奈米碳管/聚吡喀SWCNT/Ppy材料應用於不同溼度的感測，改變光聚合程度對溼度的感測效應，並藉由材料的改質來改善感測吸附的特性。結果在10 ~ 80 % RH濕度範圍下, 此感測器之反應時間和回復時間分別為20及25秒, 濕滯現象很小 (< 2 %) ，不同濕度材料短期間之阻抗信號呈現平穩值，顯示材料屬於穩定狀態。

由理論計算得知H2O吸附在Ppy上是屬於弱氫鍵至凡德瓦爾力的範圍，加入SWCNT有助於Ppy吸附水分，是在低濕度感測值得發展的材料。