甲醛濃度量測及光觸媒分解甲醛技術之研究

本研究使用商用量測甲醛(HCHO)濃度的偵測器， 儀器在使用前以原廠之滲透式甲醛標準管校正，在 25 ± 5 ℃ 之溫度環境下, 量測甲醛氣體的濃度範圍 0 至 60 ppm。再分別以商業產品TiO2(P25) 與本研究溶膠凝膠法自製之TiO2(SG) 為擔體，以含浸法於擔體表面含浸Pd金屬，製備TiO2光觸媒。 本實驗甲醛氣體為福馬林溶液汽化而得，實驗系統以家用省電燈泡（18 W/6500 K）作為光源，Pyrex玻璃為反應器材質，內裝0.15 g光觸媒及20~30 ppm甲醛氣體。實驗結果發現，添加Pd於自製TiO2(SG)中較商用產品TiO2(P25)具有更高之分解率，可以分解85 % 以上的甲醛氣體。