Au/TiO2-WO3 感測材料在臭氧濃度偵測之研究

此研究材料的選用以TiO2-WO3的複合材料為主，加入金屬 Au於TiO2-WO3中，並塗附在金電極感測器上，以增加其感測信號。將感測器放入臭氧中，濃度定為2.5 ppm，臭氧會吸附於感測器的材料，使感測器之電阻上升，再以波長366 nm的UV光進行照射，感測材料將會分解感測器上所吸附的臭氧，使電阻下降，經由電阻變化之原理偵測感測器的感測信號(Sensor response, S)、反應時間(T90)及回復時間(Tr90)。結果發現感測材料1:1 TiO2-WO3之感測信號為15.3、反應時間為45秒，加入0.5 % Au後，可以大幅提升感測信號增為1013。