量化霍爾電阻標準元件之製作與特性研究

目前電阻的原級標準，是在低溫高磁場下透過量化霍爾元件中二維系統所展現的量子效應來維持。經多年的努力，最近國內以砷化鎵/砷化鋁鎵結構研製的元件，經檢測後確認已可應用於電阻校正，本文將簡介元件的製作與量測成果。