LED太陽光模擬器應用於太陽能電池之測試實證

本文揭露一種僅使用LED為光源的穩態太陽光模擬器，該模擬器可用於量測太陽能電池的IV特性曲線。在穩態操作模式之下，此LED太陽光模擬器在220×220 mm的照射面積下具有高於1 sun的輸出，且光譜合致度、均勻性、穩定度皆可符合國際規範IEC 60904-9 ed2.0之要求。