奈米ZnO複合材料電極應用於染料敏化太陽能電池的研究

本研究主要是在探討染料敏化太陽能電池(Dye-Sensitized Solar Cell, DSSC)中薄膜材料對其效率的影響，本實驗塗附在氟-二氧化錫(FTO)導電玻璃上的薄膜是氧化鋅(ZnO) ，以乙醇為溶劑配成膠體溶液，再用旋轉塗附法使玻璃上的膠體溶液平均分佈。因所塗附的膠體厚度會影響其轉換效率，所以製做不同厚度的薄膜並測試其效能，可以找出最佳化的薄膜厚度來提高DSSC的轉換效率。在染料選擇的方面，則是選擇使用Ruthenium 535-bisTBA(N 719)當作此實驗的光敏劑。藉由混合不同比例的ZnO與In2O3薄膜組成成份探討DSSC轉換效能，由實驗結果可以看到，ZnO在混合In2O3後，DSSC的效能有提高，從轉換率0.035 % 增加到0.21 %，因此嘗試混合不同的金屬氧化物來提高DSSC的效能是可行的。