開放式溫度定點量測系統

量測中心國家標準實驗室(NML)已於2010年底建置了開放式溫度定點量測系統，該系統之溫度定點囊可以藉由氣體系統，於實現溫度定點過程中控制並量測氣體壓力，以符合國際溫標(ITS-90)之要求。

本研究展示熱管式爐與反覆軸向溫度量測及offset調設下的三區段加熱式爐之軸向溫度梯度；銦、錫、鋅、鋁、銀於約10小時內之凝固溫度變異；以及由鋁凝固曲線評估鋁定點囊金屬純度之分析結果 ( 99.99989 %莫耳分率 )。