奈米銀-二氧化錫核殼(Ag-SnO2 Core-Shell)材料

應用於酒精氣體感測之研究

利用穿透式電子顯微鏡 ( Transmission Electron Microscopy, TEM ) 定性證明製備之奈米銀-二氧化錫核殼材料 (Ag@SnO2) 粒子成功的包覆形成。實際感測氣體發現200 ppm乙醇的感測信號 ( Sensor Response, S )

S = 5.29；吸脫附時間為t90 = 90 s 和tR90 = 44 s，與目前的文獻須在高溫中才能感測的結果相比，研發的感測材料可以在室溫下進行，節省商品消耗的能源, 且在50至250 ppm各種濃度下都有不同的感測信號表現。