奈米銀粒子參考物質之製作與粒徑量測

本研究實驗結果以掃描式電子顯微鏡量測銀奈米粒子粒徑大小為25 奈米，標準差為 4.6 奈米。以動態光散射量測銀奈米粒子二階累積平均直徑大小為 22.5 奈米，以感應耦合電漿發射光譜儀偵測銀奈米粒子的濃度為 136 ± 5 μg/mL。