Pt/CuO-ZnO 材料應用在一氧化碳氣體感測之研究

為發展應用於室內或公共場所用之CO氣體感測器, 本研究室將ZnO-CuO (1:1)製成感測材料，做為感測CO之用。 發現在室溫下感測1000 ppm CO，感測信號(S = Rco/Rair = 1.28)，反應時間( t90 = 41 s)，回復時間( tR = 86 s)。 將ZnO-CuO (1:1) 混和金屬氧化物材料，含浸少量的Pt，在0.4% Pt/ZnO-CuO (1:1)的最佳條件下，室溫感測1000 ppm CO，可提高感測信號(S = Rco/Rair = 2.64)，反應時間( t90 = 81 s)，回復時間( tR = 81 s)。